| 2015年复印纸配置参考（京内单位执行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配置参数 | 配置一 | 配置二 | 配置三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格（每箱） |  | 140元 | 220元 | 100元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本参数 | 纸张大小 | A4（部门通用配置可选择B4、8K、16K） | A3（部门通用配置可选择B4、8K、16K） | B5（部门通用配置可选择B4、8K、16K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张定量 | 70g（部门通用配置可选80g） | 70g（部门通用配置可选80g） | 70g（部门通用配置可选80g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸张用浆 | 全木浆 | 全木浆 | 全木浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参数 | 不透明度 | 符合GB/T 24988-(最新)《复印纸》合格品要求基础上，≥91，≤96（80g纸≤98）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挺度 | 按照国标GB/T 24988-(最新)量化：80g纵向≥80，80g横向≥35；70g纵向≥65，70g横向≥26(测试方法采用弯曲法，纵向挺度排序，纵向挺度相同比较横向挺度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定量及定量偏差 | 符合GB/T 24988-(最新)《复印纸》合格品要求基础上，定量偏差 ≥定量且偏差不超过2.8的，正偏离优于负偏离，越接近定量的越好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度 | 符合GB/T 24988-(最新)《复印纸》合格品要求基础上，70g ≥90越小越好，＜90排序最低；80g ≥100越小越好，＜100排序最低（厚度相同定量小的占优） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容量偏差 | 符合GB/T 24988-(最新)《复印纸》合格品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尘埃度 | 符合GB/T 24988-(最新)《复印纸》合格品要求基础上，>1.5mm²为0,0.3mm²至1.5（含）≤18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格 | 5包/箱，每包500张纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务支持 |  | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:5*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；免费送货到中央单位指定的地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |